16. МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ

| Наименование | Пластины офсетные |  |  |  |  |  | Пластины |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с компрессионным слоем |  |  | без компрессионного слоя |  |  | декельные |  |  |  | поддекель- ные |  |  |
|  | ПМ | ПМН-1 | ПМН-2 | ДК | Е | Л | Д-2 |  | К-818 | 51-164 | ПДо-1 |  | ПДо-2 |
|  | Для листовых и рулонных многокрасочных машин на на бумаге картоне |  |  | Для лис- товых много- красоч- ных машин | Для пе- чатных машин ГОЗНАКА | Для на-несения бесцвет-ного лака на листы жести | Верхний (затяжной) декель при скоростн. печатании газет способом высокой печати | Упру- гая про- кладка в декеле плос- ких машин |  | Обеспе- чивает контакт между печат- ой фор- мой и бумагой для машин ГОЗНАКА | Для офсетных листовых машин |  |  |
| Разрывная нагрузка по основе, кН, не менее | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | - | - | 1,0 | 0,2 |  | 0,85 | - | - |  |
| Удлинение под наг- рузкой,%, не более | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,6 | 8,0 | 8,0 | - | - |  | - | - | - |  |
| Относительное суммарное сжатие , % | не менее 6,0 | 6,0-9,0 | 10,0-12,0 | не менее 4,5 | - | - | не более 25 | - |  | не менее 18 | не менее 4,0 | не менее 4,0 |  |
| Доля относительного остаточного сжатия, %, не более | 30,0 | 25,0 | 25,0 | 37,0 | - | - | 30 | - |  | 50 | 40,0 | 40,0 |  |
| Толщина и предельное отклонение между партиями, мм | 1,98 0,05 | 1,98 0,05 | 1,98 0,05 | 1,95 0,05 | 3,8 0,3 | 4,0 0,35 | 0,7 0, 05 | 0,34-0,45 |  | 047 +0,03 -0,02 | 1,3 0,05 | 1,95 0,05 |  |
| Отклонения по толщине в пре- делах 1 пластины, мм | 0,025 | 0,020 | 0,020 | 0,025 | - | - | 0,03 | - |  | - | 0,025 | 0,025 |  |
| Тиражеустойчивость при соблюдении правил эксплуатации, млн. оттисков | 12-15 | не менее 20 | не менее 20 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | - | - |  | - | - | - |  |