18. ТКАНИ

более 150 видов и расцветок прорезиненных тканей на основе х/б и синтетических текстилей,

водо-воздухонепроницаемые, масло-бензо-кислото-щелочестойкие

| Ассортимент тканей и лент |  | Ед. изм. |  | Технические характеристики и предполагаемое назначение |  | Трансп. упаков |  | Вместимость контейнера |  |  | Документация |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3т |  | 5т |  |  |  |
| ТКАНИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МЕДИЦИНЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клеенка подкладная | м. п. |  |  | 1 слойная, с односторонним резиновым покрытием, эластичная, цвет - рубиновый, светло-зеленый, основа- х/б или синтетическая ткань. Для санитарно-гигиенических целей. |  | чехол |  | 5000 |  | 10000 | ГОСТ 3251-91 |  |  |
| ТКАНИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СПЕЦОДЕЖДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1045 | м2 |  |  | 1 слойная, с односторонним резиновым покрытием атмосферостойкая, стойкая к морской воде и рыбьему жиру, цвет оранжевый, зеленый, голубой, основа- синтетическая ткань. Спецодежда для рыбаков. |  | « |  | « |  | « |  | ТУ 38 105716-84 |  |
| 8-37 | « |  |  | 1 слойная, с односторонним резиновым покрытием, цвет черный, основа- х/б ткань или ткань из смешанных волокон. Спецодежда (плащи для командного состава рыболовного флота.). |  | « |  | « |  | « |  | ТУ 38105911-85 |  |
| 566 ЛГН-1 | « |  |  | 1 слойная, с двухсторонним резиновым покрытием, водонепроницаемая, основа ткани из смешанных волокон. Спецодежда для шахтеров. |  | « |  | « |  | « |  | ТУ 381051901-89 |  |
| 8-77 | « |  |  | 1 слойная, с односторонним резиновым покрытием, маслобензостойкая, цвет оранжевый, основа - синтетическая ткань. Спецодежда для шахтеров. |  | « |  | « |  | « |  | ТУ38 1051665-85 |  |
| 8-91 |  | « | 1слойная, с односторонним резиновым покрытием, маслобензостойкая, основа - х/б. Спецодежда для нефтяников. |  | « |  |  | « |  | « |  | ТУ 38 105969-83 |  |
| Фартучная |  | « | 1 слойная, с одно- и двухсторонним резиновым покрытием, кислотощелочестойкая, основа ткани - синтетическая: с 1 сторонним резиновым покрытием - 20% кислоты и 20% щелочи с 2 сторонним резиновым покрытием - 20% кислоты и 50% щелочи. Фартуки. |  | « |  |  | « |  | « | ТУ 38105854-89 |  |  |
| ТКАНИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8-316, 8-320 |  | « | 1 слойная, с односторонним резиновым покрытием, цвета - голубой, зеленый, розовый, сиреневый, черный, красный, желтый, оранжевый, основа - синтетическая. Спортивная и туристическая одежда, палатки, сумки, рюкзаки и другие. |  | « |  |  | « |  | « |  | ТУ 305-8-336-93 |  |
| ТКАНИ ДЛЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ , АВИАЦИОННОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ, ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЙ И ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АХКР марки А |  | « | 1 слойная, с двухсторонним резиновым покрытием, вулканизованная или невулканизованная, основа - х/б. Мягкие топливные баки. |  | чехол (ящик) |  |  | 1500 |  | 2500 |  | ТУ 105 1578-83 |  |
| АХКР марки Б |  | « | 1 слойная, с односторонним резиновым покрытием, вулканизованная или невулканизованная, основа - х/б. Мягкие топливные баки. |  | « |  |  | « |  | « |  | « |  |
| АХКР марки В |  | « | 1 слойная, с двухсторонним резиновым покрытием, вулканизованная или невулканизованная, основа - х/б. Мягкие топливные баки. |  | « |  |  | « |  | « |  | « |  |
| 500-0 |  | « | 1 слойная, с односторонним резиновым покрытием, лицевая сторона серебристого (с алюминированным покрытием) или черного цвета, основа ткани хлопкополиэфирная, полиэфирновискозная и др. Вакуумные мешки и другие изделия. |  | чехол |  |  | 5000 |  | 10000 |  | ТУ 38 305-8-356-96 |  |
| 500 И м. А, Б 500 ИП м. А, Б |  | « | 2 слойная, лицевая сторона с алюминированным покрытием, газодержащая, основа - х/б. Вакуумные мешки, воздухо- газонаполняемые изделия. |  | « |  |  | « |  | « |  | ТУ 38 105 1901-89 |  |
| 565 м. А, Б |  | « | 2 слойная, с двухсторонним резиновым покрытием, газодержащая, основа - х/б или ткани из смешанных волокон Воздухо- и газонаполняемые изделия. |  | « |  |  | « |  | « |  | « |  |
| 617 |  | « | 2 слойная, с резиновым слоем между текстилями, основа - х/б. Вакуумные мешки, воздухонаполняемые изделия. |  | « |  |  | « |  | « |  | « |  |
| 618 |  | « | 2 слойная, с односторонним алюминированным покрытием, основа - х/б . Вакуумные мешки, воздухонаполняемые изделия. |  | « |  |  | « |  | « |  | « |  |
| 18-4 |  | « | 2 слойная, с двухсторонним резиновым покрытием, воздухонепроницаемая, основа - х/б ткань или ткани из смешанных волокон. Пневмокаркасные изделия. |  | « |  |  | « |  | « |  | ТУ 105916-86 |  |
| 952 |  | « | 1 слойная, с двухсторонним покрытием из маслобензостойкой и электропроводящей резины, основа - капроновая ткань. Для изделий работающих в контакте с нефтепродуктами. |  | « |  |  | « |  | « |  | ТУ УЗ.6. 05793499.001-89 |  |
| 366 |  | « | 2 слойная, с резиновым слоем между текстилями, основа - капроновая ткань. Дыхательные мешки шахтного самоспасателя. |  | « |  |  | « |  | « |  | ТУ 38105 101-75 |  |
| 51-183-2 |  | « | 1 слойная, с двухсторонним резиновым покрытием, электростатически безопасная, не самовозгорается, основа - капроновая ткань. Дыхательные мешки шахтного самоспасателя. |  | « |  |  | « |  | « |  | ТУ 381051862-88 |  |
| 1073 |  | « | 2 слойная, с резиновым слоем между текстилями, основа - х/б. Для питателей станков в шинном производстве. |  | « |  |  | « |  | « |  | ТУ 38 105409-79 |  |
| ВМ или ВН |  |  | 1 слойная, с двухсторонним резиновым покрытием, невулканизованная, маслостойкая ВМ и не маслостойкая ВН, основа - х/б. Уплотнительные манжеты и другие детали. |  | « |  |  | 3000 |  | 5000 |  | ТУ 38105854-89 |  |
| 1-1ч |  | « | 1 слойная, с односторонним резиновым покрытием, невулканизованная, диэлектрическая, основа - х/б. Для обмотки кабельных изделий. |  | « |  |  | 5000 |  | 10000 |  | ТУ 381051849-88 |  |
| МЕМБРАН- НОЕ ПОЛОТНО |  | « | С маслобензостойким резиновым покрытием, толщиной: 0.35мм, 0.4мм, 0.5мм, 0.6мм, 0.8мм, 1.2мм, 2.0мм, 3.0мм. Для автомобильной, приборостроительной и др. отраслей промышленности. |  | « |  |  |  |  |  |  | ТУ 38 0056109 -88 |  |
| ЛЕНТА ДЛЯ ВАЛЬЯНОВ |  | м.п. | 1 слойная, с односторонним маслостойким резиновым покрытием светлых тонов, резиновая поверхность - с кипром. Для обтяжки вальянов ткацких станков. |  | « |  |  |  |  |  |  | ТУ 38 305-8- 335-94 |  |
| ТКАНИ ДЛЯ НЕФТЯНИКОВ, СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПОКРЫТИЯ КРЫШ И ПОЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-2ПН |  | м2 | 1 слойная, с двухсторонним резиновым покрытием Буровые укрытия, полога для с/х нужд |  | 2 |  | 2500 |  | 5000 |  |  |  | ТУ 38 10565-91 |
| ЭЛОН-1 с клеющей мастикой МАСТЭЛОН |  | « | Прочность, долговечность, надежная гидроизоляция. Для покрытия крыш жилых и хозяйственных помещений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ 38305-8- 324-92 ТУ 38305-8- 323-92 |
| ДОРОЖКА РЕЗИНОТКА-НЕВАЯ |  |  | Для производственных помещений с принудительной вентиляцией. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ 38305-8- 313-91 |
| ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СПОРТИВ- НЫХ СОО- РУЖЕНИЙ |  | « | Одно и многопрокладочные, с одно- и двухсторонним резиновым покрытием, морозостойкие и неморозостойкие, основа - синтетическая ткань. Спортзалы, тенисные корты и другие спортивные сооружения. |  | - |  |  |  |  |  |  |  | ТУ 388 305-8- 376-98 |